一、怎么将润湿角大于100度的SiC分散到液态铝中？

1 加表面活性剂，降低表面能

2 升温，降低表面能

3 机械混合，如搅拌，超声波

二、对非化学计量化合物所在环境增加氧气分压，使化合物密度有何变化
1 缺阴  
[image: image28.wmf]"

2

'

"

'

2

2

2

1

2

2

3

2

2

1

4

2

2

o

Ti

o

o

Ti

o

V

O

e

Ti

V

O

Ti

O

O

Ti

TiO

+

­

+

+

®

+

+

+

­

®

+

®


        增加后，平衡右移，
[image: image2.wmf]Fe

V

"

增多，化合物密度减小

2阳离子间隙  
[image: image3.wmf]2

'

2

1

2

O

e

Zn

ZnO

+

+

®

·

·


        增加氧气分压后，间隙子减少，密度也减小

3阴离子间隙（不确定是什么） 
[image: image4.wmf]·

+

®

h

O

O

i

2

"

2

1

2


增加氧气分压，平衡右移，
[image: image5.wmf]­

"

i

O

，密度增加

4缺阳离子[image: image1.wmf]Fe

O

Fe

Fe

o

Fe

Fe

V

O

h

Fe

V

O

Fe

O

Fe

"

2

2

"

2

2

1

2

2

+

+

+

®

+

+

®

+

·

·


增加氧气分压，平衡左移，
[image: image6.wmf]"

o

V

减少，密度增加

5对于如
[image: image7.wmf]x

NaCl

-

1

、
[image: image8.wmf]x

KCl

-

1

等与O2 无关物质，增加氧气分压，密度不改变。
三、简述导出一下两个固相反应动力学方程式时的物理模型和适用条件，有什么缺陷
1、
[image: image9.wmf]x

k

dt

dx

=

，物理模型：反应原始为半径为R的球，反应进行到t时刻，厚度为x，在
[image: image10.wmf]1

<<

R

x

时，反应遵循
[image: image11.wmf]x

k

dt

dx

=

，此即平板反应模型。

  方程为杨德尔方城，缺陷：对固相反应初期描述好，与反应中后期结果偏差较大
2、
[image: image12.wmf])]

(

[

x

R

x

kR

dt

dx

-

=

反应过程中，假设半径为R的球保持其半径不变，
[image: image13.wmf]C

B

A

®

+

高温下反应很快，A在C中的扩散成为反应的控速环节（还有密度问题？）

四、已知固相反应有
[image: image14.wmf])]

(

/[

/

x

R

x

KR

dt

dx

-

=

，其中x为反应产物层厚，R为固相颗粒原始半径，K是反应速度常数，反应率
[image: image15.wmf]a

＝（反应物原始总量－t时刻反应物总量）/反应物原始总量，求分别经过多少时间后，反应率达到0.5和1

[image: image16.wmf]5

.

0

3

4

)

(

3

4

3

4

3

3

3

=

-

-

=

R

x

R

R

p

p

p

a

      

[image: image17.wmf]R

x

2063

.

0

=



[image: image18.wmf]KRdt

dx

x

R

x

=

-

)

(



[image: image19.wmf]ò

ò

-

=

t

R

dx

x

R

x

KRdt

0

2063

.

0

0

)

(


KRt＝0.01835R3

[image: image20.wmf])

5

.

54

(

01835

.

0

2

2

K

R

K

R

t

=

\


同理，
[image: image21.wmf]1

=

a

时，得
[image: image22.wmf]K

R

t

6

2

=


扩散和传质的区别，什么是控速环节
传质（Mass Transfer）又称“物质传递”。传质属于扩散，它与扩散的区别在于：传质多对应于多相反应中的扩散，如液-气反应、气-固反应、固-液反应、固-固反应、不互溶的液-液反应等。
     假设气态的A 扩散到固态的C表面，与C反应生成气态的B。这一反应实际上由三个步骤组成：1）A 扩散到C 表面；2）A反应生成B；3）B离开C 表面扩散到气相中。若用
[image: image23.wmf]·

·

·

C

B

A

n

n

n

,

,

 分别表示A，B，C物质从本体中扩散到界面的扩散通量（或称传质通量），那么显然只有当
[image: image24.wmf]·

A

n

=
[image: image25.wmf]B

n

·

=
[image: image26.wmf]·

C

n

时，才能保证扩散到界面的A恰好反应完，且生成的B也恰好能运输走，A和B都不会在界面上堆积；三个步骤中哪一个速度比较慢，哪一个就控制了总反应的速度，称此步为“控速环节”。当有控速环节时，A或B会在界面上有堆积。
� EMBED Equation.3  ���








[image: image27.wmf]"

2

'

"

'

2

2

2

1

2

2

3

2

2

1

4

2

2

o

Ti

o

o

Ti

o

V

O

e

Ti

V

O

Ti

O

O

Ti

TiO

+

­

+

+

®

+

+

+

­

®

+

®

_1166049809.unknown

_1166051108.unknown

_1166455405.unknown

_1166455569.unknown

_1166455884.unknown

_1166455907.unknown

_1166455699.unknown

_1166455527.unknown

_1166454317.unknown

_1166454964.unknown

_1166454194.unknown

_1166050186.unknown

_1166050991.unknown

_1166050089.unknown

_1166049185.unknown

_1166049655.unknown

_1166049808.unknown

_1166049259.unknown

_1166049599.unknown

_1166048325.unknown

_1166048901.unknown

_1042015499.unknown

_1042015566.unknown

_1166048109.unknown

_1042015544.unknown

_1042015363.unknown

