一、填空

1) 本征扩散是指由化学梯度引起的材料本身的缺陷作为迁移载体的扩散。

2) 自扩散是指体系中分子由于热运动引起的分子或原子在晶体中的无规则行走过程。

3) 非化学计量化合物一般分为缺阴离子型，阳离子间隙，缺阳离子型，阴离子间隙
   四种形式。

4) 自扩散系数与质点的振动频率有关，与晶体的结构有关。

5) 比表面的单位是平方厘米/克，与粉体物质的粒径呈反比。

6) 菲克第二定律适用于求解质点浓度分布随时间和空间而变化的非稳

    问题。

7) 固体表面自由能的定义是在等温，等压及体系组元不变的条件下将内部

    到表面而扩展表面所做的可逆功。

8) 当一固相与液相在等温，等压条件下发生润湿时，体系自由能应降低
9) 本征缺陷包括弗兰克尔缺陷和肖特基缺陷。

10)如果一个反应过程中包含 n 个步骤，若反应受其中 m(m<=n) 个步

    这 m 个步骤的速率应最慢并相近。

11)淌度的定义为在单位驱动力作用下质点的运动速度。

二、问在MgO晶体中掺杂 10^-9 氧化铝杂质的情况下，当温度为多高时本征缺陷

浓度大于由杂质引起的缺陷浓度。

已知：MgO中的肖特基缺陷的生成能为 9.612*10^-19J  k=1.38*10-23

解：本征缺陷浓度如下求得

  [VS]=
[image: image53.wmf]"

2

'

"

'

2

2

2

1

2

2

3

2

2

1

4

2

2

o

Ti

o

o

Ti

o

V

O

e

Ti

V

O

Ti

O

O

Ti

TiO

+

­

+

+

®

+

+

+

­

®

+

®


即
[image: image2.wmf]9

23

19

10

]

10

38

.

1

2

10

612

.

9

exp[

-

-

-

>

´

´

´

´

-

k


∴T>1680.53K

参考答案：1680K
三、在Ar气氛及1600℃下氧化铝的表面张力为0.9J/m2，液态铁表面积为1.72J/m2两相润湿角为144.48°。试问在此条件下将100个粒径为10mm的氧化铝球分散入铁中，至少要对体系做多少功。

[image: image1.wmf]9

10

]

2

/

exp[

-

>

-

kT

E

S


[image: image3.wmf]°

=

-

=

48

.

144

cos

cos

lg

g

g

g

q

ls

sg


[image: image4]

[image: image5.wmf]9

.

0

=

sg

g

     
[image: image6.wmf]72

.

1

lg

=

g


代入求出
[image: image7.wmf]sl

g


再用公式
[image: image8.wmf])

(

4

2

sg

sl

R

G

g

g

p

-

=

D


求出答案

参考答案：0.044 J

1. 四、请叙述在利用气相反应制备材料时，如何控制气相总分压来控制形成材料的形态(粉末、薄膜、晶须)。

粉末：过饱和度很大

薄膜：过饱和度较小

晶须：过饱和度稍大，且有某个方向择优生长

五、在SiO2、C、N2 体系中有可能生成氮化硅，也有可能生成碳化硅。

问什么条件下生成氮化硅，什么条件下生成碳化硅。


[image: image9.wmf])

(

6

)

(

)

(

2

)

(

6

)

(

3

4

3

1300

2

2

g

CO

s

N

Si

g

N

s

C

s

SiO

C

+

¾

¾

®

¾

+

+

°


   
[image: image10.wmf]CO

SiC

C

SiO

C

2

3

2000

2

+

¾

¾

®

¾

+

°


七．请标出以下几种状态的固相表面的过剩自由能、表面蒸气压和表面下空位浓度

的大小顺序。

[image: image11.png]



 △Gx  
[image: image12.wmf]d

e

c

a

b

>

>

>

>


     △C   d>e>c>a>b

△P    b>a>c>e>d

八、什么是粉体烧结成块体驱动力，晶粒长大的驱动力。

粉体表面能与块体材料界面两侧吉布斯自由能差。

九、简述氧化锆陶瓷的导电特性及其应用。（应该不完全）
ZrO2 中，氧例子空位扩散速度快，氧离子通过空位的扩散是导电的主要应用。

十、分别写出制备高纯铁和镍的主要反应与工艺流程。（不确定）
   用化学迁移法的羰基法，讲义的第一章有
十一、写出钢铁冶炼工程的主要氧化还原反应以及脱硫、脱磷、脱硅、
具体参考讲义的第一章，讲的比较详细，另外助教姐姐的讲义，下面的方程式没有什么权威性^_^

还原气氛生成


[image: image13.wmf]2

2

H

CO

C

O

H

+

®

+


铁矿石还原



[image: image14.wmf]2

3

2

3

2

4

3

4

4

3

2

3

CO

Fe

CO

O

Fe

CO

Fe

CO

O

Fe

+

®

+

+

®

+


其它元素的还原

[image: image15.wmf]2

4

3

2

4

3

2

2

3

2

2

3

CO

Mn

CO

MnO

CO

MnO

CO

O

Mn

CO

O

Mn

CO

MnO

+

®

+

+

®

+

+

®

+



 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]CO

S

C

SO

CO

P

P

Fe

C

PO

Fe

CO

Si

C

SiO

2

2

16

3

16

)

(

2

2

2

2

2

2

4

3

2

+

®

+

+

+

®

+

+

®

+


脱氢反应：？（补充）用Ar气，貌似有一道这样的作业题
脱碳反应


[image: image17.wmf]CO

O

C

2

2

2

®

+


脱磷反应


[image: image18.wmf]Fe

O

P

FeO

P

5

5

2

5

2

+

®

+


脱硫反应


[image: image19.wmf]2

2

2

2

3

2

SO

CaO

O

CaS

CaS

FeO

CaO

FeS

+

®

+

+

®

+


并说明这几种元素的去向。
？

十二、写出利用炭热还原法制备氮化铝的过程的各个主要可能反应。

[image: image20.wmf]CO

AlN

T

C

N

O

Al

3

2

3

1

2

3

2

+

+

+



[image: image21.wmf]CO

N

Al

C

O

Al

T

6

9

2

3

4

3

2

2

+

¾

®

¾

+

           T2>T1
十三、用共沉淀法制备
[image: image22.wmf]3

2

2

O

Y

ZrO

-

的流程
第一章讲义P15  1－5－4

十四、设计高温传感器（据说这道题几乎每年必考）

第三章讲义缺陷化学 P12 图3-6

十五、设计求吉布斯能的方法

见何迁版本

十六、设计燃料电池

见何迁版本

十七、为什么一些晶体受射线照射后颜色发生变化
（色心 半导体 可查阅这两方面的资料）

比如
[image: image23.wmf]3

2

3

2

O

Cr

O

Al

+

（氧化铝是透明的）成为红宝石
原来

,
[image: image24]
其他题均参考何迁的版本即可
还有一道证明题没有完成
第二部分

一、怎么将润湿角大于100度的SiC分散到液态铝中？

1 加表面活性剂，降低表面能

2 升温，降低表面能

3 机械混合，如搅拌，超声波

二、对非化学计量化合物所在环境增加氧气分压，使化合物密度有何变化
1 缺阴  
[image: image25.wmf]Fe

O

Fe

Fe

o

Fe

Fe

V

O

h

Fe

V

O

Fe

O

Fe

"

2

2

"

2

2

1

2

2

+

+

+

®

+

+

®

+

·

·


        增加后，平衡右移，
[image: image26.wmf]Fe

V

"

增多，化合物密度减小

2阳离子间隙  
[image: image27.wmf]2

'

2

1

2

O

e

Zn

ZnO

+

+

®

·

·


        增加氧气分压后，间隙子减少，密度也减小

3阴离子间隙（不确定是什么） 
[image: image28.wmf]·

+

®

h

O

O

i

2

"

2

1

2


增加氧气分压，平衡右移，
[image: image29.wmf]­

"

i

O

，密度增加

4缺阳离子[image: image51.wmf]+

3

Cr


增加氧气分压，平衡左移，
[image: image30.wmf]"

o

V

减少，密度增加

5对于如
[image: image31.wmf]x

NaCl

-

1

、
[image: image32.wmf]x

KCl

-

1

等与O2 无关物质，增加氧气分压，密度不改变。
三、简述导出一下两个固相反应动力学方程式时的物理模型和适用条件，有什么缺陷

1、
[image: image33.wmf]x

k

dt

dx

=

，物理模型：反应原始为半径为R的球，反应进行到t时刻，厚度为x，在
[image: image34.wmf]1

<<

R

x

时，反应遵循
[image: image35.wmf]x

k

dt

dx

=

，此即平板反应模型。

  方程为杨德尔方城，缺陷：对固相反应初期描述好，与反应中后期结果偏差较大

2、
[image: image36.wmf])]

(

[

x

R

x

kR

dt

dx

-

=

反应过程中，假设半径为R的球保持其半径不变，
[image: image37.wmf]C

B

A

®

+

高温下反应很快，A在C中的扩散成为反应的控速环节（还有密度问题？）

四、已知固相反应有
[image: image38.wmf])]

(

/[

/

x

R

x

KR

dt

dx

-

=

，其中x为反应产物层厚，R为固相颗粒原始半径，K是反应速度常数，反应率
[image: image39.wmf]a

＝（反应物原始总量－t时刻反应物总量）/反应物原始总量，求分别经过多少时间后，反应率达到0.5和1


[image: image40.wmf]5

.

0

3

4

)

(

3

4

3

4

3

3

3

=

-

-

=

R

x

R

R

p

p

p

a

      


[image: image41.wmf]R

x

2063

.

0

=



[image: image42.wmf]KRdt

dx

x

R

x

=

-

)

(



[image: image43.wmf]ò

ò

-

=

t

R

dx

x

R

x

KRdt

0

2063

.

0

0

)

(


KRt＝0.01835R3

[image: image44.wmf])

5

.

54

(

01835

.

0

2

2

K

R

K

R

t

=

\


同理，
[image: image45.wmf]1

=

a

时，得
[image: image46.wmf]K

R

t

6

2

=


扩散和传质的区别，什么是控速环节
传质（Mass Transfer）又称“物质传递”。传质属于扩散，它与扩散的区别在于：传质多对应于多相反应中的扩散，如液-气反应、气-固反应、固-液反应、固-固反应、不互溶的液-液反应等。

     假设气态的A 扩散到固态的C表面，与C反应生成气态的B。这一反应实际上由三个步骤组成：1）A 扩散到C 表面；2）A反应生成B；3）B离开C 表面扩散到气相中。若用
[image: image47.wmf]·

·

·

C

B

A

n

n

n

,

,

 分别表示A，B，C物质从本体中扩散到界面的扩散通量（或称传质通量），那么显然只有当
[image: image48.wmf]·

A

n

=
[image: image49.wmf]B

n

·

=
[image: image50.wmf]·

C

n

时，才能保证扩散到界面的A恰好反应完，且生成的B也恰好能运输走，A和B都不会在界面上堆积；三个步骤中哪一个速度比较慢，哪一个就控制了总反应的速度，称此步为“控速环节”。当有控速环节时，A或B会在界面上有堆积。
Al2O3





Al





Fe





Eg





导带





价带





原来Eg较大(纯净的离子晶体大致几个电子伏特以上，氧化铝为9eV)，对于光来说无法将价带电子激发，所以Al2O3在红外区 不吸收任何光，为透明晶体





添加后如图，由于其掺杂，� EMBED Equation.3  ���有未充满的电子组态3d54s1,产生了局域能级，使得电子被激发到导带中去变得容易了，可以吸收较高能量的光（蓝光、绿光），造成氧化铝显示红颜色。





施主能级





Cr2O3





� EMBED Equation.3  ���








[image: image52.wmf]"

2

'

"

'

2

2

2

1

2

2

3

2

2

1

4

2

2

o

Ti

o

o

Ti

o

V

O

e

Ti

V

O

Ti

O

O

Ti

TiO

+

­

+

+

®

+

+

+

­

®

+

®

_1166049185.unknown

_1166051108.unknown

_1166886051.unknown

_1166889409.unknown

_1166889532.unknown

_1166889710.unknown

_1166889451.unknown

_1166886526.unknown

_1166887428.unknown

_1166455405.unknown

_1166455569.unknown

_1166455884.unknown

_1166455907.unknown

_1166455699.unknown

_1166455527.unknown

_1166454317.unknown

_1166454964.unknown

_1166454194.unknown

_1166049809.unknown

_1166050186.unknown

_1166050991.unknown

_1166050089.unknown

_1166049655.unknown

_1166049808.unknown

_1166049259.unknown

_1166049599.unknown

_1165921521.unknown

_1165926463.unknown

_1166048325.unknown

_1166048901.unknown

_1166048109.unknown

_1165921875.unknown

_1165926448.unknown

_1165921667.unknown

_1159985264.unknown

_1165829983.unknown

_1165842687.unknown

_1159994934.unknown

_1165829772.unknown

_1159995009.unknown

_1159994750.unknown

_1159984481.unknown

_1159984736.unknown

_1042015499.unknown

_1042015566.unknown

_1159983235.unknown

_1042015544.unknown

_1042015363.unknown

