2、问在MgO晶体中掺杂 10^-9 氧化铝杂质的情况下，当温度为多高时本征缺陷

浓度大于由杂质引起的缺陷浓度。

已知：MgO中的肖特基缺陷的生成能为 9.612*10^-19J  k=1.38*10-23

解：本征缺陷浓度如下求得

  [VS]=
[image: image1.wmf]9

10

]

2

/

exp[

-

>

-

kT

E

S


即
[image: image2.wmf]9

23

19

10

]

10

38

.

1

2

10

612

.

9

exp[

-

-

-

>

´

´

´

´

-

k


∴T>1680.53K
参考答案：1680K
3、在Ar气氛及1600℃下氧化铝的表面张力为0.9J/m2，液态铁表面积为1.72J/m2两相润湿角为144.48°。试问在此条件下将100个粒径为10mm的氧化铝球分散入铁中，至少要对体系做多少功。


[image: image3.wmf]°

=

-

=

48

.

144

cos

cos

lg

g

g

g

q

ls

sg


[image: image4]
这道题不明白，写的也不清楚，故有待进一步研究
参考答案：0.044 J

1. 四、请叙述在利用气相反应制备材料时，如何控制气相总分压来控制形成材料的形态(粉末、薄膜、晶须)。

粉末：过饱和度很大

薄膜：过饱和度较小

晶须：过饱和度稍大，且有某个方向择优生长

五、在SiO2、C、N2 体系中有可能生成氮化硅，也有可能生成碳化硅。

问什么条件下生成氮化硅，什么条件下生成碳化硅。


[image: image5.wmf])

(

6

)

(

)

(

2

)

(

6

)

(

3

4

3

1300

2

2

g

CO

s

N

Si

g

N

s

C

s

SiO

C

+

¾

¾

®

¾

+

+

°


   
[image: image6.wmf]CO

SiC

C

SiO

C

2

3

2000

2

+

¾

¾

®

¾

+

°


七．请标出以下几种状态的固相表面的过剩自由能、表面蒸气压和表面下空位浓度

的大小顺序。

[image: image7.png]



 △Gx  
[image: image8.wmf]d

e

c

a

b

>

>

>

>


     △C   d>e>c>a>b

△P    b>a>c>e>d
八、什么是粉体烧结成块体驱动力，晶粒长大的驱动力。
粉体表面能与块体材料界面两侧吉布斯自由能差。

九、简述氧化锆陶瓷的导电特性及其应用。（应该不完全）
ZrO2 中，氧例子空位扩散速度快，氧离子通过空位的扩散是导电的主要应用。

十、分别写出制备高纯铁和镍的主要反应与工艺流程。（不确定）
高炉内的化学反应主要有：

还原气氛生成


[image: image9.wmf]2

2

H

CO

C

O

H

+

®

+


铁矿石还原



[image: image10.wmf]2

3

2

3

2

4

3

4

4

3

2

3

CO

Fe

CO

O

Fe

CO

Fe

CO

O

Fe

+

®

+

+

®

+


其它元素的还原

[image: image11.wmf]2

4

3

2

4

3

2

2

3

2

2

3

CO

Mn

CO

MnO

CO

MnO

CO

O

Mn

CO

O

Mn

CO

MnO

+

®

+

+

®

+

+

®

+



 EMBED Equation.3  [image: image12.wmf]CO

S

C

SO

CO

P

P

Fe

C

PO

Fe

CO

Si

C

SiO

2

2

16

3

16

)

(

2

2

2

2

2

2

4

3

2

+

®

+

+

+

®

+

+

®

+


十一、写出钢铁冶炼工程的主要氧化还原反应以及脱硫、脱磷、脱硅、脱氢反应：？（补充）
脱碳反应


[image: image13.wmf]CO

O

C

2

2

2

®

+


脱磷反应


[image: image14.wmf]Fe

O

P

FeO

P

5

5

2

5

2

+

®

+


脱硫反应


[image: image15.wmf]2

2

2

2

3

2

SO

CaO

O

CaS

CaS

FeO

CaO

FeS

+

®

+

+

®

+


并说明这几种元素的去向。
？

十二、写出利用炭热还原法制备氮化铝的过程的各个主要可能反应。

[image: image16.wmf]CO

AlN

T

C

N

O

Al

3

2

3

1

2

3

2

+

+

+



[image: image17.wmf]CO

N

Al

C

O

Al

T

6

9

2

3

4

3

2

2

+

¾

®

¾

+

           T2>T1
Al2O3





Al





Fe











_1165829983.unknown

_1165921521.unknown

_1165921875.unknown

_1165926448.unknown

_1165926463.unknown

_1165921667.unknown

_1165842687.unknown

_1159985264.unknown

_1159994934.unknown

_1165829772.unknown

_1159995009.unknown

_1159994750.unknown

_1159984481.unknown

_1159984736.unknown

_1159983235.unknown

