[image: image5.wmf]A

a

[image: image6.wmf]3

FeC

A

[image: image7.wmf]3

6.693.5

47.74%

6.690.008

147.74%52.26%

FeC

A

A

a

-

==

-

=-=

[image: image8.wmf]A

g

[image: image9.wmf]e

A

[image: image10.wmf]1

4.33.5

36.53%

4.32.11

136.53%63.47%

r

e

A

A

-

==

-

=-=

6.13
· 扩展思考：

共晶中的γ相％＝
[image: image1.wmf]e

A

-

共

晶

渗

碳

体

％

＝

63.47％－30.35％＝33.12％

该部分γ相在凝固过程中析出的渗碳体的量％＝

              33.12％*22.64％＝7.5％
共析产物中α-Fe含量％＝
[image: image2.wmf]P

A

－共析渗碳体％＝53.89％-6.05％＝47.84％

从共析温度凝固，α-Fe中将会析出三次渗碳体，其相对含量为:

共析中α-Fe含量％－
[image: image3.wmf]A

a

＝47.84％－47.74％＝0.10％


[image: image4.wmf]e3

%

52.26

FC

A

g

+

B

共

晶

渗

碳

体

二

次

渗

碳

体

%+

共

析

渗

碳

体

%+

共

晶

析

出

渗

碳

体

％

+

三

次

渗

碳

体

＝

30.35

％

+8.27

％

+6.05

％

+7.5

％

+0.1

％

＝

52.27

％

＝

％


考虑舍入误差，结果合理。
2.11





4.3





3.5





0.0218





6.69





W(C)为3.5%的铁碳合金在室温平衡相是α-Fe(碳的成分是0.008%)和Fe3C(碳的成分是6.69%),故在室温时平衡状态下α相的相对量� EMBED Equation.DSMT4  ���及Fe3C相的相对量� EMBED Equation.DSMT4  ���为


� EMBED Equation.DSMT4  ���


因为刚凝固完毕时,初生相和共晶组织中碳的成分分别为2.11%和4.3%,所以刚凝固完毕时初生γ相的相对量� EMBED Equation.DSMT4  ���及共晶的相对量� EMBED Equation.DSMT4  ���为


� EMBED Equation.DSMT4  ���


共晶渗碳体%=� EMBED Equation.DSMT4  ���


碳的成分为2.11%的γ相从共晶温度冷却到共析温度后,它的成分变为0.77%,在冷却过程中它析出二次渗碳体.每份γ相析出渗碳体的量为


� EMBED Equation.DSMT4  ���


共晶中含有的γ相在此过程中析出的渗碳体看不见,因此按照约定俗成的惯列,计算二次渗碳体的时候不包含共晶中的γ相在此过程中析出的渗碳体.因此,到共析温度析出的二次渗碳体相对于整体的相对量为


                           � EMBED Equation.DSMT4  ���


到达共析反应时,此时所有的γ相全都转化为珠光体.此时γ相(珠光体)相对于整体的相对量为


                                � EMBED Equation.DSMT4  ���


   共析渗碳体%=� EMBED Equation.DSMT4  ���


Notice : 三次渗碳体量很少,忽略.� EMBED Equation.DSMT4  ���


Notice : � EMBED Equation.DSMT4  ���


     








[image: image11.wmf]4.32.11

63.47%30.35%

6.692.11

-

´=

-

[image: image12.wmf]3

'

2.110.77

22.64%

6.690.77

FeC

A

-

==

-

[image: image13.wmf]33

'

1

''36.53%22.64%8.27%

ee

FCFC

AAA

g

=´=´=

[image: image14.wmf]6.693.5

53.89%

6.690.77

P

A

-

==

-

[image: image15.wmf]0.770.0218

6.05%

6.690.0218

P

A

-

´=

-

[image: image16.wmf]e3

%

FC

A

¹+

共

晶

渗

碳

体

二

次

渗

碳

体

%+

共

析

渗

碳

体

%

[image: image17.wmf]3

%%%

FeC

A

¹++

共

晶

渗

碳

体

二

次

渗

碳

体

共

析

渗

碳

体

_1206259358.unknown

_1206259949.unknown

_1206261207.unknown

_1206377894.unknown

_1206378109.unknown

_1206378378.unknown

_1206377188.unknown

_1206260547.unknown

_1206260791.unknown

_1206261026.unknown

_1206260347.unknown

_1206259544.unknown

_1206259652.unknown

_1206259388.unknown

_1206258462.unknown

_1206259110.unknown

_1206258430.unknown

